КРАСКА  ДЛЯ  ПОТОЛКОВ

EMINENCE® High Performance Ceiling Paint

INTERIOR LATEX   FLAT

Артикул: SW A27W01815

Высококачественная глубоко-матовая краска для потолков «EMINENCE ™» ярко-белого цвета, которая мгновенно скрадывает недостатки поверхности, образуя безупречную однородную текстуру, тем самым обеспечивает первоклассный внешний вид потолка. Краска «EMINENCE ™»  используется для внутренних работ на потолках и наносится на следующие поверхности: необработанные или прогрунтованные древесные плиты, штукатурка, дерево; прогрунтованный или окрашенный камень.

Краска мгновенно скрадывает недостатки поверхности, образуя безупречную однородную текстуру, тем самым, обеспечивает первоклассный внешний вид потолка

Физические свойства

Цвет: ярко-белый, величина отражения - 92

Расход : 32-37 м², толщина мокрой пленки 0,1 мм, толщина сухой пленки 0,03 мм

Время высыхания при 25º С и относительной влажности 50 % на отлип 1 час. Повторно краску можно наносить через 4 часа. Время высыхания и повторного нанесения зависят от температуры, влажности и толщины пленки.

Глянцевитость 0-5 единиц под углом 85º

Тонирование: Цветовая гамма  подбирается по вееру «Sherwin Williams», тонировать можно при помощи соответствующего тонировочного оборудования.

База                                                  г/галлон                                     интенсивность

Ярко белая                                             0-57                                      используйте SherColor

Связующее вещество: винил-акрил

ЛОВ (Летучие органические вещества) <50 г/л

Сухой остаток по объему 29 ± 2 %

Сухой остаток по весу 49 ±2%

Вес галлона 5,26 кг

Технология применения

Краску Eminence High Performance Ceiling Paint можно наносить непосредственно на существующие или на ранее не обработанные покрытия, на необработанный гипсокартон, штукатурку (выдержанную с рН не менее 9) и на несочащуюся древесину.

Гипсокартон

2 слоя краски Eminence High Performance Ceiling Paint для само грунтования или

1 слой - грунтовка Premium Wall & Wood Primer

1 или 2 слоя – краска для потолков Eminence High Performance Ceiling Paint

Камень

1 слой – грунтовка Loxon Concrete & Masonry Primer

1 или 2 слоя – краска для потолков Eminence High Performance Ceiling Paint

Штукатурка

2 слоя краски Eminence High Performance Ceiling Paint для само грунтования или

1 слой - грунтовка Premium Wall & Wood Primer

1 или 2 слоя – краска для потолков Eminence High Performance Ceiling Paint

Древесина

2 слоя краски Eminence High Performance Ceiling Paint для самогрунтования или

1 слой - грунтовка Premium Wall & Wood Primer

1 или 2 слоя – краска для потолков Eminence High Performance Ceiling Paint

Допускается использование других подходящих грунтовок.

В случае перекрашивания поверхности в радикальный цвет использование грунтовки значительно улучшит маскирующие свойства финишного покрытия.

Подготовка поверхности

Внимание! При снятии старой краски шлифованием, скребком или другим механическим способом могут образовываться газы и пыль. Для защиты необходимо использовать соответствующую защитную одежду и  правильно подобранный респиратор.

Очистите поверхность от любых загрязнений, удалите посторонние субстанции с помощью подходящего моющего средства, тщательно промойте поверхность водой и дайте хорошо высохнуть перед покраской. Отслоившуюся и поврежденную старую краску удалите шкуркой или скребком. Глянцевые поверхности должны быть зачищены. Участки, на которых остались пятна от воды, копоти, чернил, карандаша, смазки необходимо прогрунтовать или зашпатлевать.

Гипсокартон.. Зашпатлюйте все трещины и отверстия и прошлифуйте поверхность до гладкости. Поверхность, на которую нанесена шпатлевка, необходимо выдержать и зашлифовать. Удалите пыль после шлифования.

Камень, бетон, цемент, блоки. Все поверхности необходимо выдержать в течение 30 дней в соответствии с рекомендациями поставщика. Удалите с поверхности все смазки и отвердители. Пористые поверхности необходимо обработать порозаполнителем для обеспечения гладкости. Если окрашивание необходимо осуществить ранее, чем через 30 дней, выдержите поверхность в течение 7 дней и нанесите грунтовку «Loxon Concrete & Masonry Primer», а затем 1-2 слоя этой краски.

Штукатурка. Поверхность, покрытую штукатуркой, необходимо выдержать. Фактурную, пористую, мягкую и порошкообразную штукатурку необходимо обработать раствором уксусной кислоты и воды (0,5 л:3,78 л). Повторяйте процедуру, пока поверхность не станет твердой, затем обработайте чистой водой и просушите.

Древесина. Зачистите любые неровности до гладкой поверхности. Зашпатлюйте все трещины и шероховатости при помощи шпатлевки для дерева и прошлифуйте до гладкости.

Поверхности, пораженные плесенью. Для удаления плесени обработайте поверхность раствором хлора и воды (1:3), подождите 10 минут и очистите плесень при помощи скребка. Тщательно промойте поверхность водой и дайте хорошо высохнуть перед покраской. При работе надевайте защитные очки, водонепроницаемые перчатки и защитную одежду. При попадании смеси на кожу быстро смойте водой. Запрещается добавлять в приготовленный раствор любые моющие средства или нашатырный спирт (аммиак).

Использование герметиков. Все щели и трещины в стенах, потолках, молдингах и других элементах внутренней отделки должны быть заделаны при помощи соответствующего герметика  после предварительного грунтования поверхности.

Нанесение

Температура применения: выше +10°С.

Не требует разбавления.

Рекомендуется использовать нейлоновую или полиэстровую щетку, валик микроволокнистой или велюровой структурой (ворс 1/2", 12,7 мм), безвоздушный распылитель под давлением 140 атм. (Насадка 017 "- 021", 0,38-0,48 мм).

Очистка.

Немедленно удалите пятна, брызги от краски на одежде, руках и инструментах с помощью раствора воды и мыла. Очистите распылитель уайт-спиритом, чтоб предотвратить его ржавение. При работе с уайт-спиритом следуйте рекомендациям производителя.

Меры безопасности

Только для внутреннего применения.

Фотохимически не реактивна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только при достаточной вентиляции. Чтобы избежать передозировки, откройте окна и двери или используйте другие средства для подачи свежего воздуха во время нанесения и высыхания. Если вы испытываете слезотечение, головные боли или головокружение, выйдите на свежий воздух или пользуйтесь средствами защиты органов дыхания. При недостаточной вентиляции надевайте респиратор. Следуйте инструкциям производителя респиратора. Избегать контакта с глазами и кожей. Мойте руки после использования. Храните контейнер с краской закрытым. Не переносить содержимое в другие контейнеры для хранения. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ: В случае попадания в глаза, тщательно промыть большим количеством воды. Обратитесь к врачу, если раздражение не проходит. При проглатывании немедленно обратитесь в больницу.

Последствия передозировки: при шлифовке сухой пленки может испускаться кристаллическая двуокись кремния, которая, как было сказано, вызывает легочные повреждения и рак при длительном воздействии на организм.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данное изделие содержит химические вещества, которые могут вызывать рак и проблемы деторождения или другие нарушения репродуктивной функции. НЕ ПРИНИМАЙТЕ ВНУТРЬ. ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.