| Номер в каталоге: 5261 | Titebond® Heavy Duty Construction Adhesive |
| --- | --- |

Универсальный монтажный клей на основе синтетических каучуков для наружных и внутренних работ:

- отличная адгезия к наиболее распространенным строительным материалам,

- создает водонепроницаемый клеевой шов с хорошими упругими свойствами,

- исключительная прочность и стойкость к атмосферным воздействиям,

- удовлетворяет всем требованиям спецификации США ASTM D3498 и ASTM C557.

## Рекомендуется для  монтажа изделий из следующих материалов: влажная и мороженная древесина, металл, кирпич, бетон, камень, фанера, оргалит, штукатурка, ДСП, панели, шифер, керамика, текстолит и др.

Не рекомендуется для эксплуатации в условиях погружения в жидкости; монтажа изделий из вспененного полистирола и пластика.

ФАСОВКА: 311 мл.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

| цвет: | светло-коричневый | температура применения: | (18…(37 ºС |
| --- | --- | --- | --- |
| плотность: | 1,09 кг/л | температура эксплуатации: | (28…(48 (С |
| вязкость: | 5,9 МПа(с | рабочее время клея: | 20…30 мин. |
| сухой остаток: | 65% | замораживание(размораживание: | не замерзает |
| летучие компоненты: | 282 г/л | время высыхания: | 24 часа |

Технология применения

Подготовка поверхности: Удалить масляные и жировые пятна, грязь, плесень, воск, старую краску и другие посторонние субстанции.

Нанесение: Вставьте картридж в пистолет для герметиков, обрежьте его носик под углом 45( по одной из отметок для получения желаемого диаметра клеевого шва, затем проткните герметизирующую прокладку длинным гвоздем или проволокой. Нанесите клеевой шов на одну из склеиваемых поверхностей, соедините и прижмите склеиваемые детали в течение 20…30 мин. после нанесения клея.

Примечание: при установке пола, склеивании влажной и мороженной древесины рекомендуется закрепление деталей гвоздями или шурупами.

Инструменты легко чистятся минеральными растворителями.

РАСХОД: приблизительная длина шва в зависимости от его диаметра для картриджа 311 мл

| Диаметр шва | 3 мм | 6 мм | 9 мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина шва | 39 м | 9 м | 4 м |

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ (смотрите на упаковке): Не допускать продолжительного воздействия клея на глаза или кожу. При попадании в глаза промойте их водой в течение 15 минут, при попадании на кожу вымойте водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи продолжается, обратитесь к врачу.

Храните клей в местах, недоступных детям! Использовать только по прямому назначению.

# Text boxes

### Franklin International 2020 Bruck Street, USA Columbus, Ohio 43207

##### Монтажный КЛЕй

##### для наружных и внутренних работ