|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | **OmniPrep *Universal Interior Primer*** |
| Техническое описание | | |
| **ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**  Грунтовка OmniPrep Universal Interior Primer – высококачественная акрил-латексная грунтовка. Разработана для внутреннего использования. Имеет высокую адгезию к различным сложно окрашиваемым поверхностям, блокирует пятна, устойчива к щелочности. Грунт OmniPrep можно наносить на поверхности с рН от 6 до 13, что позволяет использовать его на бетоне и кирпичной кладке сего через 7 дней. | | **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  **Гипсокартон**  1 ct. грунтовка OmniPrep Primer  2 cts. любая краска Diamond Vogel  **Штукатурка**  1 ct. грунтовка OmniPrep Primer  2 cts. любая краска Diamond Vogel  **Алюминий**  1 ct. грунтовка OmniPrep Primer  2 cts. любая краска Diamond Vogel  **Гальванизированный металл**  1 ct. грунтовка OmniPrep Primer  2 cts. любая краска Diamond Vogel  **Дерево**  1 ct. грунтовка OmniPrep Primer  2 cts. любая краска Diamond Vogel  *Этот лист данных содержит общие рекомендации и не предназначен для ограничения использования этого продукта. Для подтверждения результатов всегда рекомендуется использовать тестовые площадки. Для получения более подробных рекомендаций обратитесь к местному торговому представителю Diamond Vogel.*  *Расход материала рассчитан на основе сухого остатка продукта и не учитывают потери во время нанесения. Фактические нормы нанесения могут варьироваться в зависимости от опыта работы при нанесении, пористости поверхности и текстуры.*  *Время высыхания может варьироваться в зависимости от температуры, влажности и степени движения воздуха.* |
| **ПРИМЕНЕНИЕ**  Разработан для улучшения адгезии к таким непористым материалам как стекло, керамическая плитка, оцинкованный металл, алюминий. Также применим к дереву, гипсокартону, штукатурке, каменной кладке и другим существующим поверхностям, включая глянцевые алкидные покрытия. | |
| **БАЗЫ И ЦВЕТА –** тонируемые колорантами ACS  DU-1523 White 0–2 oz/gal  Может тонироваться в цвет близкий к финишному покрытию. | |
| **ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА** (DU-1556) | |
| Связующее  Очистка  Степень блеска  Сухой остаток по весу  Сухой остаток по объему  Рекомендуемая толщина  пленки сухого остатка  Рекомендуемая толщина мокрой пленки  Теоретическое укрываемость 1 mil  Практическая укрываемость  Время высыхания 70° F (21° C) и 50% R.H., 2 слой  \*ЛОС | Акрил / Латекс  Вода  5-10 @ 85°  49 %  34 %  1.5–2 mils  4.5–6 mils  50 м2/gallon  25-35 м2/gallon  2 часа  через 4 часа  <50 г/л |

Diamond Vogel

1110 Albany Place SE • Orange City, IA 51041

Phone (800) 72-VOGEL

architectural@diamondvogel.com diamondvogel.com/architectural

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **OmniPrep *Universal Interior Primer*** | |
| **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**  Все поверхности должны быть обработанными, сухими и очищенными от грязи, пыли, высолов, воска, масла, жира, мела и любых других загрязнений, которые могут помешать адгезии нового покрытия.  **Перед нанесением этого продукта очищенные поверхности должны быть должным образом подготовлены**.  **Бетонная поверхность.** Перед нанесением покрытия, новый бетон должен затвердеть не менее 7 дней при 72 ° F (22 ° C). После этого поверхость нужно выровнять. Стыки зачистить шпателем и удалить все растворимые соли.  **Деревянное поверхность.** Зашлифовать любые открытые деревянные поверхности. Заделать отверстия от гвоздей и любые недостатки шпатлевкой для дерева. Удалить шлифовальную пыль.  **Гипсокартон.** Заполнить все отверстия и неровности шпаклевкой и дать высохнуть. Зашлифовать стыки и удалить пыль.  **Новые оцинкованные / алюминиевые металлические поверхности.** Протереть поверхность растворителем, чтобы удалить загрязнения, затем отшлифовать поверхность.  **Старые оцинкованные / алюминиевые поверхности.** Вымыть вручную с моющим средством и тщательно смыть. Поверхность должна быть матовой и слегка шероховатой.  **Поверхности из черных металлов** Удалить ржавчину и окалины с помощью ручных или механических шлифовальных инструментов  **Ранее окрашенные поверхности.** Рекомендуется очистить и удалить загрязнения. При наличии масел необходимо использовать растворитель / обезжириватель. После этого вымыть поверхности и просушить.  Удалить все отслаивающиеся покрытия и коррозию, шлифованием или другим методом. Глянцевые, гладкие и / или непористые поверхности обработать наждачной бумагой.  **Плесень**  Удалить, используя специальные средства, соблюдая инструкцию по применению производителя. Очистить поверхность и дать тщательно высохнуть. | | **ПРИМЕНЕНИЕ**   * Перед нанесением перемешать продукт. Так же перемешивать тонированные емкости для обеспечения однородности цвета. * Оборудование необходимо очистить перед запуском. Промыть безвоздушные трубопроводы чистой водой. * Наносить синтетической (в приоритете) кистью, валиком или распылителем. Рекомендуются следующие размеры безвоздушного наконечника .015 до .019. * Наносить продукт ровными слоями и сохранять влажный край. Для улучшения блокировки второй слой наносить через 24 часа. * Не разбавлять.   **ВЗАИМОДЕЙТВИЕ С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ**  Защищать продукт от замерзания до и во время нанесения. Минимальная температура поверхности и воздуха, необходимая для нанесения, составляет 50 ° F (10 ° C). На высыхание влияют температура, влажность и движение воздуха. Минимум должен сохраняться не менее восьми (8) часов для достижения надлежащего образования покрытия-пленки. Нанесение при повышенных температурах, ветре и / или низкой влажности может потребовать специальных процедур нанесения для достижения надлежащего образования покрытия-пленки.  **ОЧИСТКА**  Немедленно удалить пролитое вещество теплой водой с мылом. Сразу после использования промойте руки и инструменты теплой водой с мылом. После очистки промойте распылительное оборудование растворителем, чтобы предотвратить ржавение оборудования.  **Покрытие должно полностью затвердеть перед тем, как его мыть. Время полного высыхания и затвердения зависит от температуры и влажности и составляет от 14 до 28 дней.**  **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**  Только для внутреннего использования  Не предназначен для использования в напольных покрытиях  Не применять при температуре ниже 50 ° F (10 ° C).  Беречь от замерзания  Использовать при соответствующей вентиляции  **ХРАНИТЕ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ** |

|  |
| --- |
| Ограниченная гарантия  Технические данные и предложения по использованию, содержащиеся в этом документе, верны, насколько известно, на дату выпуска. Этот документ не являются гарантией, явной или подразумеваемой, в отношении характеристик этих продуктов. Поскольку Diamond Vogel не контролирует области применение своей продукции или состояние поверхностей, на которые она наносится, ответственность Diamond Vogel не будет превышать замену изделия. |