КРАСКА  ДЛЯ  НАРУЖНЫХ РАБОТ

SUPERPAINT EXTERIOR LATEX FLAT

гарантия от изготовителя 25 лет

Высококачественная латексная глубоко-матовая латексная краска «SUPERPAINT» представляет собой продукт отличного качества, предназначенный для наружного применения. Рекомендуется наносить на алюминиевый, виниловый, деревянный сайдинг, дранку, гонт, фанеру, камень, металл при температуре +1,6° С. Особая технология «Vinylsafe™ Color» позволяет использовать множество темных оттенков цвета на поверхности винилового сайдинга, что невозможно сделать с помощью материалов от других производителей. Характеризуется высокой сопротивляемостью к выцветанию.

ФАСОВКА: G(3,48-3,785 л); 5G(18,1-18,925 л)

подготовка поверхности. Удалите загрязнения, посторонние субстанции, отслоившуюся и поврежденную старую краску. Удаляйте плесень раствором хлора и воды (1:3). Наносите на поверхность раствор, подождите 10 минут и удалите плесень скребком. Тщательно промойте поверхность водой и просушите ее перед окрашиванием.

- Алюминий, алюминиевый сайдинг1, оцинкованная сталь1. Очистите поверхность от масла, грязи и других лишних веществ. Участки, где есть коррозия, нужно обработать абразивными материалами. Голую сталь загрунтуйте в тот же день, когда проводили очистку. Наносите 2 слоя этой краски.

- Строительный блок, бетонный стеновой блок с фактурной лицевой гранью. После подготовки поверхности, сначала нанесите 1 слой «Loxon Block Surfacer», а затем 2 слоя этой краски.

- Кирпич. После подготовки поверхности, сначала нанесите 1 слой Грунтовки-кондицинера «Loxon»2, затем 2 слоя этой краски.

- Панели, содержащие цемент и разнообразные композиты/сайдинг. Очистите поверхность от грязи, пыли, масла и других лишних веществ. Дайте поверхности высохнуть. Если поверхность новая, проверьте уровень ph. Если уровень кислотности выше 8, загрунтуйте поверхность с помощью грунтовки «Loxon Concrete Masonry Primer»2 или Грунтовки-кондицинера «Loxon»2, а затем наносите 2 слоя этой краски.

- Камень, бетон, цемент. Все новые поверхности нужно выдержать в течение 30 дней. Удалите с поверхности отвердевшие вещества. Шероховатую поверхность нужно зашпаклевать. Если окрашивание нужно осуществить ранее, чем через 30 дней, поверхность необходимо выдержать 7 дней и загрунтовать с помощью грунтовки «Loxon Acrylic Primer». Необходимо зашпаклевать все трещины, поры эластомерной шпаклевкой. Нанесите 1 слой грунтовки «Loxon Concrete & Masonry Primer» 2 , затем 2 слоя этой краски.

- Штукатурка. Удалите остатки старой штукатурки, выцветы или цементное молоко. Поверхность, которая покрыта штукатуркой, необходимо выдержать в течение 30 дней. Если окрашивание нужно осуществить ранее, дайте поверхности высохнуть 5-7 дней. Нанесите 1 слой грунтовки «Loxon Concrete Masonry Primer»2, затем 2 слоя этой краски. Зашпаклюйте все трещины, поры эластомерной шпаклевкой.

- Виниловый сайдинг. Тщательно очистите поверхность теплой водой с мылом. Нанесите 2 слоя этой краски.

- Дерево. Прошлифуйте деревянную поверхность. Если на ней есть отверстия, неровности, зашпаклюйте и загрунтуйте эти места. Нанесите 1 слой грунтовки «Exterior Oil-Based Wood Primer»2, затем 2 слоя этой краски.

- Фанера. После подготовки поверхности, наносите 1 слой грунтовки «Exterior Latex Wood Primer», затем 2 слоя этой краски.

Герметизация. После грунтования поверхности, нанесите на все трещины и щели между стенами, потолками, молдингами соответствующий герметик.

НАНЕСЕНИЕ. При температуре воздуха +1,6° С  поверхность может быть холоднее. Убедитесь, что температура воздуха, поверхности, материала выше +2° С и составляет по крайней мере выше -15° С точки росы. Не рекомендуется осуществлять работы по окрашиванию поверхности, если в течение 2-3 часов ожидаются осадки. Не наносите покрытие, если температура воздуха или поверхности ниже +2° С, а также если она может снизиться в течение 48 часов. 1На больших площадях поверхностей из металлического сайдинга, температура воздуха, поверхности и материала должна быть выше +10° С. 2Не наносите при температуре ниже -4° С. Рекомендуется использовать нейлоновую или полиэстровый щетку, валик с синтетическими волокнами (3/8 "- 3/4"), безвоздушный распылитель под давлением 138 атм. (Насадка .015 "-. 019).

ОЧИСТКА. Немедленно удалите пятна от краски на одежде и руках с помощью раствора воды и мыла. Очистите распылитель уайт-спиритом. При работе с уайт-спиритом следуйте рекомендациям производителя.

Избегайте контактов вещества с кожей. При попадании краски в глаза, немедленно промойте их водой на протяжении 15 минут, во время контакта краски с кожей, промойте поврежденные участки водой с мылом. Надевайте защитные очки, одежду, резиновые перчатки при работе по удалению плесени. Запрещается добавлять моющие средства или аммиак в раствор хлора/воды.

Храните в недоступном для детей месте.

# Text boxes

| ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА |
| --- |
| цвет: | гамма цветов определяется веером «Sherwin Williams TM» для базовых красок; можно колеровать с помощью соответствующего тонирующего оборудования. |
| удельный вес: | 1,4 кг/л | сухой остаток: | 54±2% |
| фактура: | глубоко-матовая | расход: | 33-37 м2/галлон |
| VOC: | 49 г/л | минимальная температура применения: | выше +1,6 ºС |
| время высыхания: | При температуре 1,6° С на “отлип” через 2 часа, повторно наносить через 24-48 часов. В условиях 7° С “отлип” через 1 час, повторно наносить через 4 часа. |

ТЕХНОЛОГиЯ применения

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Изготовлено в США, The Sherwin-Williams Company Cleveland, Ohio 44115